**Hinweis: Grüne Angaben bitte anpassen**

**LUX GLENDER – Handlaufprofil Lilly (ø42,4mm x 1,5mm) mit Sicken**

**Profilnutrohr/Formrohr mit Sicken in der Nut**

Abmessungen: Profilnutrohr ø42,4x1,5mm, Nut 24x24mm mit Sicken zum direkten Einklipsen der Kunststoffabdeckung

Werkstoff: 1.4301/07 (V2A) oder 1.4401/04 (V4A)

Oberfläche: radial geschliffen Korn ähnlich K240 oder blank IIIc/2B

HergestelltnachDIN EN ISO 9445 T2, DIN EN 10088.

Abmessungen nach EN 10162 und EN 10021.

Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut, längst formiert geschweißt, mit Schweißnaht in der Nut.

Charge und Werkstoff in der Nut eingeprägt.

Stablänge: 6m.

Hersteller: LUX GLENDER GmbH

Marke: DAIDALOS®